Карта технологического процесса сварки полимерных труб с применением деталей с закладными нагревателями

Приложение 5 к Технологическому регламенту проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕТАЛЕЙ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ

Наименование изделия - контрольное   Характеристика труб (деталей):

------------  - завод изготовитель

сварное соединение   - марка материала

--------------------  - дата выпуска

Способ сварки - ЗН                   - номер сертификата (ГОСТ/ТУ)

--                   - диаметр трубы - 50 мм

НД - СП 42 - 101-96; СП 42 - 105-99                       -----

------------------------------  - толщина стенки (SDR) -

Вид соединения - стыковое            4,5 мм; (11)

--------            ------------

Сварочное оборудование - ЗНШ         Клеймо сварщика _____________

---

Ф.И.О. сварщика ___________________

------------------------------------------------------------------

¦              Технологические параметры сварки  1               ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Температура¦Наружный диаметр¦Толщина стенки ¦SDR¦Время охлажде- ¦

¦окружающего¦   трубы (мм)   ¦     (мм)      ¦   ¦ния после свар-¦

¦ воздуха,  ¦                ¦               ¦   ¦ки (мин.)      ¦

¦ град. С   ¦                ¦               ¦   ¦               ¦

+-----------+----------------+---------------+---+---------------+

¦    20     ¦       50       ¦      4,5      ¦ 11¦       7       ¦

------------+----------------+---------------+---+----------------

1 При сварке на аппаратах с ручным вводом параметров режима сварки указывают их действительные значения.

Дополнительные технологические требования по сварке:

- обрезать трубы, предназначенные для сварки под прямым углом к их осям;

- отметить на концах трубы зону сварки на длину не менее 0,5 длины фитинга от торцов;

- произвести механическую очистку поверхностей труб в зоне сварки от оксидного слоя на глубину 0,1 - 0,2 мм;

- снять фаски на наружной и внутренней поверхностях торца трубы;

- придать трубе в зоне сварки круглую форму с помощью приспособления;

- произвести обезжиривание зоны сварки;

- нанести маркировочные полосы на поверхность труб на расстоянии 0,5 длины фитинга от торца трубы;

- зафиксировать положение труб в позиционере или на выравнивающих опорах;

- вставить концы труб в фитинг и подключить его к сварочному аппарату;

- ввести с помощью считывающего карандаша в сварочный аппарат параметры режима сварки, указанные в штрих-коде на этикетке фитинга;

- включить сварочный аппарат и произвести сварку;

- провести визуальный и измерительный контроль сварного соединения.

Требования к контролю качества

------------------------------------------------------------------

¦     Метод контроля    ¦    Наименование    ¦  Объем контроля   ¦

¦                       ¦      (шифр) НД     ¦(%, кол. образцов) ¦

+-----------------------+--------------------+-------------------+

¦1. Визуальный         и¦СП 42-101; СП 42-105¦        100%       ¦

¦измерительный          ¦                    ¦                   ¦

+-----------------------+--------------------+-------------------+

¦2. Испытания         на¦СП 42-101; СП 42-105¦    >= 2 образцов  ¦

¦сплющивание            ¦                    ¦                   ¦

------------------------+--------------------+--------------------

Разработал:                                   Фамилия И.О.

__________________________________________________________________

(подпись, дата)

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/karta_texnologicheskogo_processa_svarki_polimernyx_trub_s_primeneniem_detalej_s_zakladnymi_nagrevatel.htm